WORLDWIDE OLDEST PRIVATE LABORATORY SPECIALIZED FOR TL - GENUINE ANALYSES

Sehr geehrter Herr Dr. Wilke,

wir haben gemeinsam am 11.2.2013 in meinem Labor drei Tongefäße wie folgt behandelt:

1. eine TL-Probenahme am Gefäßboden

2. erste Röntgenbestrahlung im Bereich der TL-Probenahme 120 sec. mit 15 kV/ 38 uA

3. zweite Röntgenbestrahlung im Bereich der TL-Probenahme 120 sec. mit 40 kV/ 22,3 uA

4. zweite TL-Probenahme neben der ersten Probenahme

Das erste Gefäß ist eine moderne Kopie (neu gebrannt), das zweite Gefäß präkolumbisch (letzter Brennzeitpunkt ca 900 +/- 20 %), das dritte Gefäß stammt aus dem Mittelmeerraum (Zypern, letzter Brennzeitpunkt ca. 2.800. +/- 20 %).

Bei keinem der drei Gefäße ergaben die TL-Messungen nach Röntgenbestrahlung einen signifikanten Unterschied gegenüber der TL-Bestimmung vor Bestrahlung, weder in der TL-Impulshöhe/ NTL = natürliche Tl noch im sog. AD-Wert = Archäologische Dosis.

Bei einer Bestrahlung bis zu 4 Minuten mit der oben angegebenen Röntgen-Anregung ließen sich in diesem Experiment keine meßbaren Auswirkungen feststellen.

On February 11, 2013 we have jointly treated three pottery vessels as follows:

1. one TL sample taken at the vessel bottom

2. a first XRF irradiation in the area of the TL sampling for 120 sec. at 15 kV/ 38 uA

3. a second XRF irradiation in the area of the TL sampling for 120 sec. at 40 kV/ 22,3 uA

4. a second TL sampling next to the first sampling

With none of the three vessels the TL results after x-ray irradiation exhibited any significant difference to the TL data before irradiation, neither with respect to the TL-signal /archaeological energy or  AD archelogical dose .

At an irradiation of up to 4 minutes with the above x-ray dosis no measurable effects could be recognized in this experiment.

Haigerloch, den 18.02.2013

| RFA-Analyse am 11.2.2013 im Labor Kotalla |  |  |
| --- | --- | --- |
| File # | 1753 |  | File # | 1754 |  |
| DateTime | 11.02.13 10:58 |  | DateTime | 11.02.13 11:01 |  |
| Name | kolumb. Doppelausguss | Name | kolumb. Doppelausguss |
| Type | GeoChem General FP | Type | GeoChem Trace FP |
| Anregung | 15kV |  | Anregung | 40kV |  |
|  | 38 uA |  |  | 22,3 uA |  |
| ElapsedTime | 120 |  | ElapsedTime | 120,3 |  |
| MgO | 3,13 |  | Mg |  |  |
| MgO Err | 2,8763 |  | Mg Err |  |  |
| Al2O3 | 18,5 |  | Al |  |  |
| Al2O3 Err | 0,414 |  | Al Err |  |  |
| SiO2 | 41,6 |  | SiO2 | 48,8 |  |
| SiO2 Err | 0,3576 |  | SiO2 Err | 7,1815 |  |
| P2O5 | 0,108 |  | P |  |  |
| P2O5 Err | 0,0336 |  | P Err |  |  |
| S | 0,0347 |  | S |  |  |
| S Err | 0,0099 |  | S Err |  |  |
| Cl | 0,0698 |  | Cl |  |  |
| Cl Err | 0,0037 |  | Cl Err |  |  |
| K2O | 0,259 |  | K |  |  |
| K2O Err | 0,0094 |  | K Err |  |  |
| CaO | 2,45 |  | Ca | 1,59 |  |
| CaO Err | 0,0123 |  | Ca Err | 0,0404 |  |
| TiO2 | 0,951 |  | Ti | 0,587 |  |
| TiO2 Err | 0,007 |  | Ti Err | 0,0163 |  |
| V | 0,0261 |  | V | 0,0228 |  |
| V Err | 0,0024 |  | V Err | 0,0078 |  |
| Cr | 0,0317 |  | Cr | 0,0259 |  |
| Cr Err | 0,0016 |  | Cr Err | 0,0045 |  |
| MnO | 0,332 |  | Mn | 0,172 |  |
| MnO Err | 0,0204 |  | Mn Err | 0,0044 |  |
| Fe2O3 | 15 |  | Fe | 10,9 |  |
| Fe2O3 Err | 0,0965 |  | Fe Err | 0,0321 |  |
| Co | 0 |  | Co | 0,0137 |  |
| Co Err | 0,0161 |  | Co Err | 0,0004 |  |
| Ni | 0 |  | Ni | 0,003 |  |
| Ni Err | 0,0028 |  | Ni Err | 0,001 |  |
| Cu | 0,0176 |  | Cu | 0,0187 |  |
| Cu Err | 0,0028 |  | Cu Err | 0,0013 |  |
| Zn | 0,0266 |  | Zn | 0,0221 |  |
| Zn Err | 0,0027 |  | Zn Err | 0,0007 |  |
| Rb | 0 |  | Rb | 0,0007 |  |
| Rb Err | 0,0018 |  | Rb Err | 0,0004 |  |
| Sr | 0,0128 |  | Sr | 0,0127 |  |
| Sr Err | 0,0014 |  | Sr Err | 0,0005 |  |
| Y | 0,0038 |  | Y |  |  |
| Y Err | 0,0014 |  | Y Err |  |  |
| Zr | 0,0107 |  | Zr | 0,0099 |  |
| Zr Err | 0,0016 |  | Zr Err | 0,0006 |  |